Zał. 4.

Tabela normowych parametrów fizyczno-mechanicznych gruntów podłoża w Krościenku

PN-81/B-03020

| Nr warstwy geotechnicznej | Rodzaj gruntu | ID | IL | Wn [%] | δ) [t/m-3] | Φu [o] | Cu [kPa] | Eo [MPa] | Mo [MPa] | G | Stan gruntu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | nN | 0,30 | - | 12 | 1,80 | - | - | - | - | - | ln |
| 1.2 | nB | >0,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | zg |
| 2.1 | G+ko | - | 0,30 | 21 | 2,05 | 16 | 28 | 25 | 29 | B | pl |
| 2.2 | G+ko | - | 0,15 | 16 | 2,15 | 19 | 32 | 30 | 45 | B | tpl |
| 2.3 | G+ko | - | 0,05 | 14 | 2,17 | 21 | 36 | 35 | 55 | B | tpl |
| 3.1 | Gz+ko | - | 0,15 | 18 | 2,11 | 19 | 35 | 30 | 45 | B | tpl |
| 3.2 | Gz+ko |  | <0 | 15 | 2,20 | 22 | 40 | 50 | 65 | B | pzw |

Objaśnienia:

- nN – nasyp niebudowlany, nB – nasyp budowlany, G+ko – glina z otoczakami skał lokalnych, Gz+ko – glina zwięzła z otoczakami j.w.,

- Wn – wilgotność naturalna%, δ – gęstość objętościowa t/m3, φu – kąt tarcia wewnętrznego o, Cu – spójność Kpa, Eo – normowy moduł pierwotnego (ogólnego) odkształcenia gruntu –Mpa, Mo – endometryczny moduł ciśliwości pierwotnej (ogólnej) MPa, B – grupa konsolidacji gruntu, ID – stopień zagęszczenia, IL – stopień plastyczności,

- Stan gruntu: ln - luźny, pl - plastyczny, zg – zagęszczony, tpl – twardoplastyczny, pzw – półzwarty

Opracował:

mgr Andrzej Rybka